
（一）项目要求：
一、所有材料必须要符合国家关于“有害物质限量”的要求和环保规定，保证无异味，保障学生身心健康。

二、免费送货，按校方要求摆放；需要安装的必须安装到位；校方验收不合格的要无条件退换。

三、供货方对产品售后优质服务，出现问题及时解决，承诺24小时响应，3年内免费质保维护或调换，超过3年只收材料费，不收维修费。

四、制作学生课桌和坐凳一定要充分考虑学生的健康和安全。

①所有面板表面要光洁美观，不可以有任何毛刺等；

②金属架焊接要牢固稳定，焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。外露部分无毛刺、棱角。

③钢材表面经酸洗、磷化后再进行静电喷塑，塑面均匀，有光泽，无剥落、露底、凹凸和色差等现象。

④在接触人体或收藏品的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，无凹缺和凸豆。

⑤管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。

⑥金属配件安装牢固，启配灵活。底脚要平稳、牢固、耐久。

五、中标单位先要进行实地查看场地，之后再依据本参数要求，并根据场地状况和校方要求再设计，然后组织生产出符合要求的产品，并安装到位,以实际安装数量结算。

（二）供货清单及技术参数

	序号
	产品名称
	规格及参数

	单位
	数量
	备注

	1
	讲

桌
	长1100mm，宽600mm，高1100mm。黄色。★采用实木制作，高温成型，

厚度18 mm。参考图样：
[image: image1.jpg]



	张
	55
	

	2
	后墙

黑板
	一、规格参数

★1、面板：选用成卷成品文教用彩钢板（绿色）厚度0.37㎜，黑板表面一律采用镀锌薄钢板加工，镀锌薄钢板的质量符合GB/T2517标准，黑板表面油漆层呈墨绿色，黑板面的漆膜附着力，不低于3级。光泽度，光电光泽计测定小于10%。表面有保护膜，漆膜厚度5um。

2、内芯：选用高强度消音七层瓦楞纸板（面纸300g，底纸120g）、采用先进工艺，改善书写手感，书写无吱咔声。

3、背板：优质镀锌板，厚度0.3㎜。

4、胶合剂：优质强力喷胶。

5、边框：高强度工业用铝合金6063-T5，铝合金型材质量符合GB/T6892标准的规定。表面为铝边，立体加强双梯形设计，规格17×32mm壁厚1.2㎜，硬度值为HRC12度。下沿有落灰槽。

6、包角：防老化ABS工程塑料。

7、规格：1.2*4m

二、工艺要求：

1、板面外观平整，无波纹、皱痕、起泡、折痕、污点及其他可见性缺陷

2、板面易写，可用标准熟石膏粉笔书写，手感流利而不滑，字迹清晰鲜明。

3、板面经耐高温、低温、酸碱、潮温试验，不产生裂纹、起泡、脱落，不锈蚀、不变形。
三、参考图样

[image: image2.png]



	块
	9
	安装到位

	3
	单

人

课

桌

、

椅
	1.单人课桌椅,蓝色同双人双柱课桌，整体参考尺寸550*400*760mm;
2、桌面参考尺寸为550*400*18mm,桌面及椅面材料采用多层板，高温高压成型，厚度约18 mm,桌面用8根铆钉固定，椅面用6根铆钉固定。四周采用透明腻子处理。
3. 桌椅脚支架采用50＊25mm矩形管，厚度约1.2mm。
4. 斗墙斗板采用厚度约1.2 mm钢板制成，桌斗高200mm。桌斗下方用40cm*40cm方管衬托，加以固定。

5、 桌椅脚套为橡塑制成，用胶粘合固定。
6、 所有钢件表面经酸洗、磷化后，静电喷塑、筑漆。
[image: image3.jpg]




	张

(套)
	100
	

	4
	多媒体阶梯教室
	★1. 椅背, 椅座外壳:,采用优质PP(聚炳烯)多元素复合材料经塑胶模具注塑而成.永不变色、不破裂、环保耐用。座垫外壳上设计有吸音孔，来保持良好吸声要求
★2. 脚架,采用优质的2.0厚的冷轧钢板,经冲压焊接而成.表面喷粉经静电处理,永不生锈，采用不锈钢内六角膨胀螺丝使座椅与地面固定
3. 海棉: 采用冷发泡定型海棉,曲线符合人体工程学原理. 高密度(60Kg／M3 )厚15cm，永不变.可加工阻燃功能.
4. 布料:  采用优质进口麻绒,可加工美国阻燃标准：CA-117：200防火标准。 抗污,  不褪色。
5. 中国阻燃标准,  抗污,  不褪色..
6. 扶手面: 采用优质进口橡木或榉木原料,经锣机打锣成型。表经过打磨,批灰处理之后，环保PE透明底油打底。表面喷一层(哑光. 亮光)面油, 用1000w的太阳灯烘干为止。不褪色,抗变型,美观大方。
7. 座包:   采用弹簧 钢架为一体的阻尼回位结构,收放无噪声.
8. 椅座结构:  采用加强型连接结构,在两背角码间装有加强横管,座包后方装有防震胶垫,使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上,而耐用、牢固、舒适。坐垫装有缓冲装置，回弹到位时确保无噪声,翻转机构以优质65Mn弹簧钢做扭簧，使用寿命大于20万次。
9. 侧板采用优质塑料ABC经模具注塑一次成型，永不变形。表面贴进口麻绒，美观大方、整洁。
★10. 写字板:  暗藏式，采用铝合金支撑结构，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PU封边，厚度为18mm，转轴采用特用的定法装置,支掌连接件为铝合金压注成型，支架采用3 mm厚的冷抗轧钢冲压而成,有折叠功能.
11. 紧固螺丝:  采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝,不生锈.
12. 座椅外形:设计符合人体工程学原理 ,舒适度好。

13、回复方式：双弹簧回复，缓冲，无回位噪音。

配件：杯托、网蓝（兰）、头套（白色）

参考图样如下：蓝色   参考规格：W680×D600×H1000mm
[image: image4.jpg]




 INCLUDEPICTURE "../Application%20Data/Tencent/Users/444711257/QQ/WinTemp/RichOle/W%7b~1$9%5dZ%5dTKL%5d~_R$(%7b%5d8G8.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image5.jpg]




	位
	200
	安装

到位

	5
	折叠椅
	【座面尺寸】:40cm×40cm
【靠背寸】38cm×45cm
【座面到地面】43-45cm
【总      高】86cm
【材      质】 不绣钢

【颜  色】蓝色

【特点】
1、高靠背--------使用舒适，后背不会感觉累

2、带防滑底角----以防划伤地板

3、产品质量优良-------表面采用镀珞工艺，光亮。

4、座面为软革----使用舒适
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



	个
	100
	

	6
	办公室屏风隔断
	单个位置约为W1200*D1400*H1100mm，具体尺寸根据场地确定（价不变）颜色：天蓝/银灰。
★台面采用耐磨耐用25MM厚环保三聚氢胺板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，内层采用高密度板，板表面平整度好，变形小，握钉力强。贴面材质铝塑板；

屏风采用氧化铝工艺，优质铝合金边框，壁厚1.2mm+，三氨板加条状磨砂玻璃20CM高，多种组合方式；内设强弱电线槽

PVC胶边，厚度2mm，含水量在7％～10％；

配套有三抽柜（加锁，单体，可移动位置），电脑键盘架，主机托，
★优质坐椅（不绣钢底座、真皮、棕色、可旋转、可升降5cm）（如图样）。

柜体板材厚度为不小于25mm。

[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



要求：所有基材均达到国家环保（国家检测E1级标准）要求，甲醛含量达欧洲免检产品标准。
	位
	96位其中：T型24位，倒L型72位
	安装

到位

	7
	会议室设备
	一、会议桌1个

双层，6000*2000*760，★基材为E1级环保型高密度中纤板，质地均匀，耐摩擦，防热酸碱等性能。表面使用美国进口实木黑胡桃木皮厚度为0.6以上贴面、封边，台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，木皮纹理自然。采用意大利亚光聚脂漆。中间采用玻璃设计。四周用话筒插口。两端有强弱电配件（如图）

[image: image10.jpg]


 [image: image11.jpg]




	个


	1


	

	
	
	配套：办公实木椅

★实木脚，固定扶手，进口头层真牛皮，内芯采用50㎏/m3高回弹力海绵或冷发泡定型海绵。参考图样：
[image: image12.jpg]



参考规格   坐高约46CM 背高70CM 坐宽52CM 坐深52CM
	个
	20
	

	
	
	二、培训桌

包装尺寸: 1800*400*760 (mm)，条形，三位屉。★基材采用实木板，符合国家E1级环保标准，经过高温制成，表面坚硬，有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性。如图样：
[image: image13.jpg]




 INCLUDEPICTURE "H:\\芜师分部移交工作\\Application Data\\Tencent\\Users\\444711257\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\~3[(27SDBF5~5SS@V4SODIK.jpg" \* MERGEFORMAT [image: image14.jpg]




	张
	20
	

	
	
	配套椅子：

★实木制作，颜色和培训桌配套，式样如图：
[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



靠背高度: >125mm且<800mm

参考尺寸：总高95cm,面板43x40cm离地43cm

	张
	60
	


注：“★”项为关键参数，必须满足，有一项不满足按无效标处理。

