附件：采购内容及要求
A包   果屑箱
1、材料及技术参数：
（1）规格尺寸（长*宽*高）：1000 x 420 x 990mm，有效容积80L（40L*2）。

（2）桶身上盖：采用厚度为1.0mm的优质镀锌板，由模具一次性压铸而成。弧形设计：方便雨水滑落，避免雨水残留腐蚀顶盖。
（3）主体立柱：采用 (厚度为1.0mm)的冷轧钢板形管。箱体中间立柱上半部分为灭烟及烟头投放处。
（4）桶体主材料：采用厚度为1.0mm的优质镀锌板。

（5）废弃物投口：采用厚度为1.0mm的钢板（一级钢板），由模具一次性压铸而成。  凸起设计：方便清洗或雨天时水滑落。避免水腐蚀。
（6） 灭烟板：采用厚度为1.0mm的优质镀锌板，由模具一次性压铸而成。
（7） 底座固定梁：采用1.2mm的优质镀锌板板折边件。
（8） 固定件：采用厚度为4.0mm的扁铁折弯而成，保证果皮箱的链接强度。
（9） 内部：所有铁材质表面都经过除油、喷砂除锈处理后，再进行酸洗磷化处理；
表面清理干燥后再静电整体喷涂一层，涂料厚度达到90um，经过高温固化后再出炉冷却。
（10） 锁具：采用三角锁，锁具佩带拉手，锁闭牢靠，钥匙统一，具有防滑功能。
(11)  门铰：采用弹簧铰链，门启闭灵活方便。
(12)  箱体：采用优质热镀锌板。
2、底座：
（1）一体化设计，采用厚度为1.0mm的镀锌板，能有效保证果皮箱的底部不锈蚀，
保证果皮箱的底部强度。
（2）果皮箱底部设底座固定梁2条，每条梁预留螺栓孔2个；内置固定膨胀螺栓4只，膨胀栓规格为Ø12x120mm（入地深度为100mm）,具有防盗功能。
3、内胆：采用优质3.0mm的玻璃钢，口边卷边处理；可对垃圾进行分类回收；并在内胆两侧装有拉手，方便倾倒垃圾。   
4、门：门扇锁具为“三角锁”。
5、其他配置参数：
（1） 内胆底部：加装限位滑槽，防止因内胆偏位投放垃圾落空。
（2） 颜色：要求自行搭配,色彩鲜艳,符合整体城市色彩搭配。
（3）分类收集：设置“可回收”、“不可回收”、“烟头投口” 、“电池投口”标识；采用丝网印刷技术，分类标识参照中华人民共和国国家标准《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2008）。
（4）生产工艺：顶盖、烟头投口、采用模具压铸而成。整体冲压成型，采用无焊点链接技术，喷塑后表面平整光滑有光泽。
（5）外观造型：无焊点链接技术，美观大方，符合现代城市设施要求。
（6）专用标示：提供简洁、明亮且符合城市需要的文明用语，经采购方认可后，丝网印刷在桶身两侧。
6、样品图片
[image: image1.jpg]



B包   脚踏翻盖垃圾桶

1、建议规格尺寸：长475 mm×宽550 mm×高950mm

2、数量：1210个

3、容量：≥容积120升

4、执行标准及标准号:                 
执行标准：《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》；

标准号：CJ/T280-2008。

5、材质要求：

（1）桶体及桶盖、销子需使用100﹪高密度聚乙烯一次性注模成型无接缝。

（2）材料中需注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色需达3年。

（3）桶体密闭有盖，桶盖与桶体有四条加强筋连接，连接处牢固。

（4）轮轴采用Q235钢材料，表面电镀锌12μ的厚度，防锈时间要求10年及以上。

（5）滚轮采用噪音小的橡胶实心轮，并固定，硬度测试需达到65±5以确保清运过程动作平稳，每轮承载能力≥100kg。

(6)滚轮固定，不会被盗卸。

(7)桶体光洁、牢固，厚度在5mm以上，吊桶处厚度在6mm以上，顶部外沿厚度6mm以上，顶部外沿每边设纵向加强筋4条。

6、性能要求：具有耐酸、耐碱、耐腐蚀，易清洗的性能。

7、环境温度：正常工作温度：-30℃～+65℃。

8、使用寿命：正常使用寿命≥3年，期间垃圾桶结构不会变脆弱和变形。

9、颜色：颜色和标识，根据采购人的要求在签订合同时约定。

10、其他要求：与垃圾装载车配套使用方便、灵活，应有较好的配套适用性。

11、样品图片
[image: image2.jpg]



